## Slide 1
Caractérisation d’alliages base fer et base aluminium
Cluny 2020
A. Besnard

## Slide 2: Essais de traction : taille des éprouvettes
Eprouvette de référence (non tractionnée)
EN-AW-6082 T6
EN-AW-6082 0
C18 H12
C18 0

## Slide 3: Essais de traction : allures des courbes
Données disponibles dans les fichiers textes

## Slide 4: Essais de dureté : Mesures sur les éprouvettes de traction après rupture
Données disponibles dans le fichier texte
 |  |  | Distance au bord de l'éprouvette (mm) |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 3 | 22 | 35 | 50 | 70 | 75 | 
 | HB 2.5 62.5 | EN-AW-6082-0 | 33 | 33 | 34 | 39 | 40 | 42 | 
 |  | EN-AW-6082-T6 | 106 | 108 | 110 | 110 | 110 | 113 | 
 | HB 2.5 187.5 | C18 0 | 99 | 102 | 120 | 134 | 154 | 163 | 
 |  | C18 H12 | 132 | 130 | 145 | 160 | 166 | 170 | 

## Slide 5: Micrographies: Observations sur les éprouvettes de traction en acier après rupture
C18 H12
C18 0